# .                                      ECOSTAR 2-K                        	Technisch informatieblad .

Omschrijving

ECOSTAR 2-K is een High-end 3e generatie watergedragen lak, welke voornamelijk is samengesteld uit duurzame grondstoffen. Dankzij deze samenstelling zijn het vermogen tot vloeien en nivelleren, welke altijd de probleemgebieden zijn met watergedragen lakken, uitgegroeid tot de belangrijkste pluspunten van ECOSTAR 2-K.  De zeer goede slijtweerstand, weerstand tegen chemicaliën, krasbestendigheid, het zeer gemakkelijke gebruik (geen velvorming tijdens aanbrengen, zeer goede viscositeit) samen met het perfecte eindresultaat (zonder aanzetten van de roller, overlappingen en een uniforme glansgraad), zetten ECOSTAR 2-K aan de top van onze productrange.

Eigenschappen

Mixverhoud				10/1

Temp. tijdens aanbrengen		+10 ̊̊ C < t < + 25 ̊ C

Gereedschap				6 mm Roller / kwast

Verdunnen (indien nodig)		Water

Verbruik				60-80 g /m²

Stofvrij					30 minuten(1)

Voorzichtig beloopbaar			2 uur(1)

Pot-Life					2 uur(1)

Schuurbaar na				24 uur(1)

Overlakbaar zonder tussenschuren	Tussen 4 en 12 uur(1)

Verkrijgbaar in				Glansgraad 50 (LD); 45 (SL); 25 (OP) en 10 (SOP – Super Opaco)

Chemische en fysieke bestendigheid	Excellent

Dekkend vermogen 			Excellent

Oxidatie van het hout			Licht

Houdbaarheid				1 jaar (In ongeopende originele verpakking tussen +10° en +25°C)

Verpakt per				5,5 lt (5+0,5)

Reinigen gereedschap			DNH 40 thinner

(1) bij 20 ̊ C en 65% relatieve luchtvochtigheid

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebruiksaanwijzing

De A en B component van ECOSTAR 2-K dienen goed gemixt te worden voordat de lak gebruiksklaar is; gebruik altijd een schone fijne zeef bij het uitschenken. Voeg de B component al mixend langzaam aan component A toe en mix door tot u zeker bent dat de lak uniform is gemengd. De lak is bedoeld voor onbehandeld hout, eventueel geschuurd, gestopt, maar vooral goed gestofzuigd. De tweede laag kan zonder tussenschuren na ca. 4 uur worden aangebracht. Wordt de tweede laklaag na langer dan 24 uur aangebracht, dan moet de vloer licht worden geschuurd met ca. korrel 220 en moet er daarna natuurlijk goed worden gestofzuigd. Als u nog een derde laklaag wilt aanbrengen, volgt u de bovengenoemde aanwijzingen en dient er tussen alle laklagen te worden tussengeschuurd.

Na een behandeling met ECOSTAR 2-K zal de parketvloer nauwelijks verkleuren. Indien dit juist wel gewenst is, raden wij aan om als eerste laklaag ECOPRIME HS 120 2K grondlak te gebruiken.

Doe op tanninehoudende houtsoorten altijd eerst een test.

Onderhoud

Met de Eagle of Velurex onderhoudsrange.